## Slide 1: БАЗАЛЬТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ
www.
www.

## Slide 2: Базальтовые сетки
Материал, который позволяет выполнить армирование элементов и поверхностей в промышленном и гражданском строительстве. Структура «СЕТКИ» сформирована из нитей базальтового волокна, которые перпендикулярно связаны между собой. В качестве дополнительного вещества выступает полимерное связующее, обеспечивающее адгезию и повышенную надежность сетки.
Базальтовая строительная сетка

## Slide 3: ПРЕИМУЩЕСТВА
Базальт – магматическая горная порода, образованная путем быстрого охлаждения лавы, излившейся на поверхность земли. Базальт, тяжелее гранита, но и прочнее его. Плавится базальт при 1 100–1 200°С. Не берут камень и сильные химические реагенты. Базальт устойчив к кислотам и щелочам.
Из данного материала производят «Базальтовые строительные сетки» для строительной отрасли, которые приходят на замену морально устаревшему металлу.

## Slide 4
Сравнительный анализ металлических и базальтовых сеток
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкая теплопроводность
(0,03 Вт/(м°С)
Лёгкий (0,25 кг/м.кв.)
Лёгкий монтаж
Высокая адгезия к бетоны
Стойкость к агрессивным средам
Не подвержен коррозии
Экономичный
Тонкий кладочный шов
Высокая теплопроводность
(46 Вт/(м°С)
Тяжёлый (2,31 кг/м.кв.)
Низкая адгезия к бетону
Не устойчив к агрессивным средам
Не подходит для укрепления ячеистых блоков с тонкими швами

## Slide 5: ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для армирования горизонтальных швов кладки стен из различных материалов
с целью повышения ее несущей способности при различных видах ее напряженного состояния (сжатие, растяжение при изгибе по перевязанному сечению, при срезе по перевязанному сечению) и монолитности
Для армирования кладки из крупноформатного керамического камня
пустотностью более 30% для исключения попадания раствора в пазы блоков и обеспечения уровня теплопроводности каменных стен.
В качестве связевых элементов в двухслойных стенах,
с облицовкой из кирпича с основным внутренним слоем из различных стеновых материалов (кирпич силикатный и керамический, крупноформатные камни, ячеистобетонные блоки и т.д.)

## Slide 6: ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для армирования горизонтальных покрытий из растворной и бетонной смесей с целью повышения их прочности и исключения образования усадочных трещин

## Slide 7: ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для армирования кладки стен из газоблоков для решения проблемы «мостов холода». Швы следует выполнять как можно тоньше. Качественно изготовленные блоки, у которых геометрические размеры строго стандартизированы, укладываются на специальный клей. Тогда толщина шва получается 2-3 мм, при толщине базальтовой армирующей сетки 1,5-3 мм получается идеальное сочетание толщины и армирования и влияние мостиков холода сводится к минимуму. При кладке из обычного кирпича это недостижимо. Для сравнения: - теплопроводность металлической сетки 60 Вт/ м², - теплопроводность базальтовой сетки 0.46 Вт/ м².

## Slide 8: ИСПЫТАНИЯ В МГСУ НА СЖАТИЕ
Исследования прочности при сжатии фрагментов
стен из газобетонных блоков
Характер разрушения образца не армированной кладки.
Образец стены армированной базальтовой сеткой после разрушения
В результате применения композитной сетки момент трещинообразования увеличился на 11-14%.
Увеличение прочности кладки в среднем на 11%.
Базальтовая сетка в кладке из газоблоков увеличила несущую способность стены на 11%

## Slide 9: ИСПЫТАНИЯ В МГСУ НА РАСТЯЖЕНИЕ
Исследования прочности при растяжении фрагментов стен из газобетонных блоков
Характер разрушения эталонного не армированного образца
Характер разрушения армированного образца.
Разрушение образца произошло при суммарной растягивающей нагрузке от двух домкратов, равной 35 кН (3500 кгс).
Разрушение образца произошло при нагрузке 45 кН (4500 кгс) из-за разрыва ровингов композитной сетки
Прочность кладки из ячеисто-бетонных блоков класса В2.5, армированной композитной сеткой, при растяжении на 28% выше прочности неармированной кладки. При этом разрушение кладки на первоначальном этапе происходило по телу ячеистого бетона с последующей передачей нагрузки на композитную сетку.

## Slide 10: Сетка базальтовая усиление несущей способности
Для усиления кирпичных простенков и столбов путем устройства бандажей из композитной сетки, которая позволяет увеличить несущую способность до 30%. Технология укладки базальтовой сетки значительнее проще и дешевле по сравнению со стальными и железобетонными и углепластиковыми обоймами.

## Slide 11: Экономическое обоснование

## Slide 12: ПРОЕКТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по расчету и проектированию каменных конструкций, усиленных базальтовой сеткой | 04_(2019)_Rekomendatsii__(Granovskiy_A.V)_Moscow.pdf 6183 Kb, 2019.05.23
Реализация в программе Камин расчетов армокаменных конструкций усиленных базальтовой сеткой | 05_(2019)_KAMIN_(Teplykh_A,V)_Moscow.pdf 2595 Kb, 2019.05.23
•Центрально-сжатые армированные столбы;
•Внецентренно-сжатые армированные столбы;
•Армированная наружная стена;
•Армированная стена подвала;
•Местная прочность армированных конструкций;
•Опирание балок и/или ферм на пилястры и столбы

## Slide 13: ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
Можно ли применять базальтовую сетку в качестве усиления ненесущих стен (перегородок) из кирпича и газобетонных блоков, возводимых на площадках сейсмичностью 7-9 баллов по шкале MSK-64, в зданиях до 16 этажей включительно?
и деформативности исследуемой конструкции на всем диапазоне его деформирования. В качестве объектов испытаний были выполнены 3 перегородки из кирпичной кладки и 2 перегородки из газобетонных блоков
Специалистами института ЦНИИСК им. В,А, Кучеренко, было принято решение провести испытания на сейсмо-стенде. Достаточно объективным методом, который позволяет с определенной точностью оценить степень сейсмостойкости различных конструкций зданий и сооружений является
вибрационно-резонансный метод , дополненный при необходимости испытаниями материалов, узлов, элементов. Вибрационно-резонансный метод состоит в построении и исследовании экспериментальной зависимости «воздействие реакция характеризующей изменение параметров несущей способности

## Slide 14
Перегородка №1
Представляет собой кирпичную ненесущую стену
размером 3х3м и толщиной 160мм. Для возведения перегородки использовалась кирпичная кладка толщиной 120мм, оштукатуренная цементно-песчаным раствором марки М100 с обеих
сторон.
ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
В качестве горизонтальной арматуры
использована сетка базальтовая строительная шириной 120мм с разрывной нагрузкой-50кН/м и с размером ячейки 25х25мм.
B качестве вертикальной арматуры
использована сетка базальтовая
строительная с разрывной нагрузкой- 50кН/м и с размером ячейки 25х25мм, оштукатуренная слоем цементно- песчаного раствора толщиной 20мм. Базальтовая сетка представлена полотнами
3x3m.

## Slide 15
ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
Перегородка №1 до испытаний

## Slide 16
ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
Перегородка №2
представляет собой ненесущую стену из газобетонных
блоков длиной 5,6м, высотой 3м и толщиной 110мм.
Для возведения перегородки использовалась кладка из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса В2,5. Оштукатуривание производилось клеевым раствором М100 по базальтовой сетке при толщине штукатурного слоя 5-10 мм с каждой стороны стены.
В качестве горизонтальной арматуры
использована сетка базальтовая строительная шириной 100мм с разрывной нагрузкой-50кН/м и с размером ячейки 25х25мм.
В качестве вертикальной арматуры
использована сетка базальтовая строительная с размером ячейки 25х25мм, оштукатуренная слоем клея для газобетонных блоков толщиной 5мм. Базальтовая сетка представлена полотнами 5,6х3м.
Перегородка №2 крепилась по высоте в 3-х точках, к перекрытию
крепление осуществлялось с шагом 1200мм. Крепление перегородки к полу осуществлялось при помощи прижимных уголков.
Ненесущая стена из газобетонных
блоков перед оштукатуриванием

## Slide 17
ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ

## Slide 18: ВЫВОДЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
В процессе испытаний опытных образцов ускорение виброплатформы по
данным акселерометров изменялось при различных режимах ее динамического нагружения
в интервале от 0.82 до 10.24 м/с2, что более, чем в 2.5 раза превышает нормируемое СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» значение ускорения (а=4 м/с2) при
бальности строительной площадки 9 баллов,
При совпадении собственных частот колебаний образцов с
вынужденными частотами колебаний виброплатформы имел место разнос.
При этом:
b момент резонанса величина перекоса не превысила нормируемого значения h/500;
в кирпичных образцах, усиленных базальтовой сеткой, трещин и повреждений в кладке не установлено
в образцах стен из газобетонных блоков из-за низкого сцепления
клеевого раствора с ячеистым бетоном имело место образование
трещин в кладочных швах. При достижении резонансной частоты
трещины появились в приопорных зонаx. Однако сколов и
прогрессирующего разрушения кладки не наблюдалось

## Slide 19: ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных экспериментальных исследований
кирпичных и газобетонных перегородок, выполненных с усилением базальтовой строительной сеткой по проектным решениям ЦИСС ЦНИИСК им В. А. Кучеренко, считаем возможным применение сетки базальтовой строительной с разрывными характеристиками 50кН/м в продольном и поперечном направлении и ячейкой 25х25мм. в качестве армирующего материала для усиления ненесущих стен (перегородок) в районах с сейсмичностью 7 - 9 баллов по шкале MSK-64 в зданиях до 16 этажей включительно при соблюдении дополнительных требований настоящего отчета.
Зав. ЛЭИМПСС И. М. Семенов
Инженер М. Р. Чупанов
ВЫВОДЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

## Slide 20
Рекомендации по проектированию каменных конструкций усиленных базальтовой сеткой Разработано АО «НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО» 2018 год.
Требования к производству и испытаниям
ГОСТ Р 57265-2016 Сетка арматурная для каменной кладки.
EN 845-3:2013
Технические условия
(EN 845-3:2003,
Технические условия
производителя
СП 15.13330.2012
«КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
Актуализированная редакция
СНиП II-22-81*
Требования к применению
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 21: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Наименование | Прочность 1метра сетки вдоль/поперек | Прочность 1ребра сетки вдоль/поперек | Размер ячеек вдоль/поперек | Ширина сетки | Относительное удлиннение при разрыве | Поверх ностная плотность
1 | 50/50 (25х25) | 50кН/м 50кН/м | 1,25 кН 1,25кН | 25мм 25мм | 100см | 4% | 200гр/м2
2 | 50/50 (25х8) | 50кН/м 50кН/м | 1,25кН 0,42кН | 25мм 8мм | 100см | 4% | 200гр/м2
3 | 50/25 (50х25) | 50кН/м 25кН/м | 1,25 кН 1,25 кН | 25мм 50мм | 100см | 4% | 150гр/м2
4 | 100/100(25х25) | 100кН/м 100кН/м | 2,5кН 2,5кН | 25мм 25мм | 100см | 4% | 380гр/м2
Ходовые позиции базальтовой строительной сетки

## Slide 22: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Ячейка | fа - площадь поперечного сечения стержня | Разрывная нагрузка стержня | Прочность стержня при растяжении | Разрывная нагрузка на сетку | Процент армирования кладки - μ при расположении сетки по высоте кладки через (см) |  | 
 |  |  |  |  |  | 7.5 | 15.0 | 22.5
 | мм | мм² | кН | МПа | кН/ пог. м |  |  | 
25/25-25 | 25х25 | 0,62 | 0,62 | 1000 | 25 | 0.066 | 0.033 | 0.022
25/25-50 | 50х50 | 1,2 | 1,25 | 1000 | 25 | 0.064 | 0.032 | 0.021
50/50-25 | 25х25 | 1,2 | 1,25 | 1000 | 50 | 0.128 | 0.064 | 0.043
50/50-50 | 50х50 | 2,4 | 2,5 | 1000 | 50 | 0.128 | 0.064 | 0.043
50/50-100 | 100х100 | 4,8 | 5 | 1000 | 50 | 0.128 | 0.064 | 0.043
100/100-25 | 25х25 | 2,4 | 2,5 | 1000 | 100 | 0.256 | 0.128 | 0.085
100/100-50 | 50х50 | 4,8 | 5 | 1000 | 100 | 0.256 | 0.128 | 0.085
100/100-100 | 100х100 | 9,16 | 10 | 1000 | 100 | 0.244 | 0.122 | 0.081
Необходимые показатели для расчета элементов, армированных сеткой из базальтового волокна при центральном сжатии